ICS

CCS

CWEC

中国水利企业协会团体标准

T/CWEC xxx-xxxx

防汛用塑料编织袋质量标准

Quality standard for plastic woven bags for flood prevention

（征求意见稿）

（2026.3.26）

xxxx-xx-xx发布                             xxxx-xx-xx实施

中国水利企业协会  发布

目 录

前 言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

3.1 扁丝	1

3.2 防汛用塑料编织袋	2

3.3 经密度	2

3.4 纬密度	2

4 材质、型式、规格和分类	2

4.1 材质	2

4.2 型式	2

4.3 规格	2

4.4 类型	2

5 技术和性能要求	2

5.1 外观质量	2

5.2 允许偏差	3

5.3 物理力学性能	3

5.4 跌落性能	3

5.5 抗紫外线性能	3

6 试验方法	4

6.1 状态调节	4

6.2 外观检验	4

6.3 单袋质量	4

6.4 允许偏差	4

6.5 物理力学性能	4

6.6 跌落试验	4

6.7 抗紫外线性能	5

7 检验规则	5

7.1 出厂检验	5

7.2 型式检验	5

7.3 抽样方法	6

7.4 判定规则	6

8 包装、标志、运输及贮存	7

8.1 包装	7

8.2 标志	7

8.3 运输	7

8.4 贮存	7

前 言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国水利企业协会提出并归口。

本文件起草单位：中国水利水电科学研究院、北京中水润科认证有限责任公司、合肥振鑫塑料编织包装有限公司、岳阳市鼎荣创新科技有限公司、佛山佛塑经纬新材料有限公司、中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司、浙江省质量科学研究院、辽宁省防汛保障中心、天津市中水科技咨询有限责任公司。

本文件主要起草人：张大伟、王帆、刘行刚、盖红星、张升东、宋小艳、刘鑫鑫、王雪、李艳艳、余守军、王经伟、徐跃初、孔令光、韩春光、陈续盈、何波、刘罡、林文青、王玮琦、鲁明达、毕吴瑕、祁昕、刘博静、郭丹丹、张少蔚

防汛用塑料编织袋质量标准

1 范围

本标准规定了防汛用塑料编织袋的材质、型式、规格、类型、技术和性能要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于防汛抢险用塑料编织袋（以下简称编织袋）。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而成为本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该对日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包含所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2918 塑料 试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 4668 机织物密度的测定

GB/T 4669 纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 8946 塑料编织袋通用技术要求

GB/T 10111随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序

GB/T 14799土工布及其有关产品 有效孔径的测定 干筛法

GB/T 14800 土工合成材料静态顶破试验

GB/T 15789土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定

GB/T 16422.1 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分：总则

GB/T 16422.3 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯

SL 235 土工合成材料测试规程

SL 297 防汛储备物资验收标准

3 术语与定义

GB/T 8946和SL 297界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 扁丝 flat thread

由聚丙烯树脂为主要原料,经加热、挤出、拉伸成膜、切割等工序制成的扁平带状纤维(简称扁丝)。

3.2 防汛用塑料编织袋 plastic woven bags for flood prevention

用于防汛抢险，摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高，耐存储的编织袋。

3.3 经密度 warp density

单位经度范围内的扁丝数量。

3.4 纬密度 weft density

单位纬度范围内的扁丝数量。

4 材质、型式、规格和分类

4.1 材质

编织袋的材质应以全新聚丙烯树脂为主要原料，加入必要的助剂。

4.2 型式

编织袋应采用缝底向双折缝纫型式，宜具备快速简易缝合、困扎等功能。

4.3 规格

4.3.1编织袋的规格尺寸分为长度950mm、宽度550mm，长度850mm、宽度500mm的两种规格。两种规格编织袋的单袋质量分别不低于100g、85g。

4.3.2编织袋的经密度和纬密度分别为40根～48根/100mm。经密度和纬密度之差小于2根/100mm。

4.3.3不同规格编织袋的最大允许装载质量均为50kg。

4.4 类型

编织袋分为普通型和耐存储型。普通型防汛编织袋的材质不含抗氧化类助剂，颜色为白色。耐存储型防汛编织袋的材质含抗氧化类助剂，分为I型和II型，颜色分别是蓝色和黑色。

5 技术和性能要求

5.1 外观质量

编织袋的外观质量应符合表1的规定。

表1 外观质量

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 跳丝 | 单条编织袋不多于3处跳丝，跳丝处最近边缘间隔不小于200mm，每处跳丝长度小于20mm；跳丝处不应有断丝现象 |
| 断丝 | 单条编织袋不多于3处断丝，经、纬扁丝交错处不应同时断丝，在任意半径为50mm的圆的范围内断丝不大于3根；断丝处不应有跳丝现象 |
| 缝合 | 无缝线脱针、断线、未缝住卷折处，不应缝边向缝合；袋缝线两端至少留30mm 线套或20mm 以上回针。 |
| 切边 | 不应出现破边、散边现象 |
| 色泽 | 色泽明亮、均匀，无明显色斑，无混杂 |
| 标志 | 对比鲜明，耐磨 |

5.2 允许偏差

编织袋的尺寸、质量、最大允许装载质量、经密度和纬密度等允许偏差应符合表2的规定。

表2 允许偏差

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 长度、宽度尺寸（mm） | ±5 |
| 经纬密度（根/100mm） | -1 |
| 单袋质量（g） | -3 |
| 最大允许装载质量（kg） | ±1 |

5.3 物理力学性能

编织袋的物理力学性能要求见表3。

表3 物理力学性能要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 经向断裂强度(kN／m) | ≥18 |
| 纬向断裂强度(kN／m) | ≥16 |
| 经纬向断裂伸长率（%） | ≥15 |
| 缝向断裂强度(kN／m) | ≥7 |
| 等效孔径O95(mm) | 0.1~0.5 |
| 摩擦系数 | ≥0.3 |
| 顶破强力(kN) | ≥1.2 |
| 垂直渗透系数(cm/s) | 10-3~10-2 |

5.4 跌落性能

编织袋应不破裂，包装物不漏失。

5.5 抗紫外线性能

I型和II型编织袋，抗紫外线的经向、纬向、缝底向试样紫外老化后的拉伸负荷分别不应小于原始拉伸负荷的80%、75%。

6 试验方法

6.1 外观检验

在自然光线下目测和用分度值为1mm 的直尺测量。

6.2 单袋质量

按GB/T 4669的规定进行测试。

6.3 经密度、纬密度

按GB/T 4668方法C镜数法测量。

6.4 允许偏差

6.4.1 尺寸偏差

将编织袋摊平,用分度值为1mm的直尺,在编织袋长边或宽边边线的两端和中间分别测量宽度和长度,以测量的最大计算尺寸偏差。

6.4.2 经密度、纬密度偏差

将编织袋摊平, 在编织袋内划取余长、宽边平行的100mm×100mm方块,检测方块内的经、纬扁丝根数。检测时，方块边缘不足1根扁丝,按1根计；重叠扁丝按一根计算。

6.5 物理力学性能

6.5.1 状态调节

按照GB/T 2918规定，样袋在18℃~28℃的室温状态下调节4h，并在此条件下进行试验。

6.5.2 断裂强度、断裂伸长率

按照SL 235 的规定进行测试。

6.5.3 等效孔径O95

按GB/T 14799的规定进行测试。

6.5.4 摩擦系数

按SL 235 的规定进行测试。

6.5.5 顶破强力

按GB/T 14800-2010的规定进行测试。

6.5.6 垂直渗透系数

按GB/T 15789-2016的规定进行测试。

6.6 跌落试验

6.6.1 试验环境为常温、常湿。

6.6.2 试验场地为平整水泥地面。

6.6.3 试验质量及物料选用

选取3条编织袋并编号，袋内装载沙子后缝合，装载质量应为最大允许装载质量。

6.6.4 试验次序

第一条：纵向-平向-侧向；

第二条：平向-侧向-纵向；

第三条：侧向-纵向-平向。

6.6.5 将试样置于1.2m的高度自由落下，按6.6.4 规定的次序作三次跌落试验，检查是否有袋破裂

和包装物漏失情况。

6.7 抗紫外线性能

试样制备和处理按GB/T 16422.1规定。试验方法按GB/T 16422.3规定,用UVB-313(2型）荧光紫外灯进行,试验周期应为60℃辐照暴露8h与50℃无辐照冷凝暴露4h相交替,辐照度0.63W/m2,试验持续时间应为144h。试验后断裂强度、断裂伸长率按6.5.2的规定测试。

7 检验规则

7.1 出厂检验

产品由制造厂的质量检验部门按照表4的出厂检验项目进行，检查合格并签发合格证后方可出厂。

7.2 型式检验

7.2.1 型式检验按照表 4的型式检验项目进行，一般情况下，每年进行1次。

表4 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单袋质量 | √ | √ |
| 2 | 外观质量 | √ | √ |
| 3 | 允许偏差 | √ | √ |
| 4 | 经向断裂强度 | √ | √* |
| 5 | 纬向断裂强度 | √ | √* |
| 6 | 经纬向断裂伸长率 | √ | √* |
| 7 | 缝向断裂强度 | √ | √* |
| 8 | 等效孔径 |  | √* |
| 9 | 摩擦系数 |  | √* |
| 10 | 顶破强力 |  | √* |
| 11 | 垂直渗透系数 |  | √* |
| 12 | 跌落试验 |  | √ |
| 13 | 抗紫外线性能 |  | √* |
| 注：型式检验项目中表征编织袋力学性能和抗紫外线性能的为主检项目，以*标注。其他为一般项目。 |  |  |  |

7.2.2 有下列情况之一时，产品应进行型式检验：

a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后,如结构、材料、工艺、材料配方比例等有较大改变,可能影响产品性能时；

c) 正常生产时,每年进行一次检验；

d) 产品停产半年后,恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

7.2.3型式检验应由获得国家资质认定或行业主管部门承认的检验检测机构进行。

7.3 抽样方法

7.3.1组批

同一类型、规格和配方的产品为一批，每批不超过15万条。

7.3.2 抽样方法

7.3.2.1 编织袋的单袋质量、外观质量和允许偏差每批随机抽样30条。

7.3.2.2 力学性能每批随机抽样3条。

7.3.2.3 跌落性能每批随机抽样6条。

7.3.2.4 抗紫外线性能每批随机抽样数量按GB/T 16422.1规定。

7.4 判定规则

7.4.1 编织袋的单袋质量、外观质量和允许偏差每批随机抽取30条样袋中有26条及其以上符合要求，即判定检验合格，否则为不合格。

7.4.2 力学性能试验有不合格项目，应重新在原批中加倍取样对不合格项目进行复验，若复验结果全部合格，则判定为合格。

7.4.3 跌落性能试验不合格，则该型式检验为不合格。

7.4.4 抗紫外线性能试验不合格，则该型式检验为不合格。

8 包装、标志、运输及贮存

8.1 包装

8.1.1按500条/件进行分装、打包并包装。若客户有特定要求，可由供需双方协商确定。

8.1.2编织袋的包装应牢固、平整，且能保护编织袋质量，便于运输。

8.1.3每件包装内必须放置产品合格证。

8.2 标志

编织袋印刷黑色标志，包括防汛塑料编织袋、规格、生产厂家、生产日期和批次。

每件包装的外面印刷白色标志，包括防汛编织袋、规格、类型、数量、重量、本文件号、生产厂家、生产日期和批次，鼓励使用电子化标签。

8.3 运输

编织袋在运输过程中要轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整。

8.4 贮存

编织袋应置于阴凉、洁净、无阳光直接照射的室内贮存,远离火源、热源，避免与有损塑料品质的物质接触或与有损塑料品质的挥发性物质同一库房存放。

————————————————